GB ××××—××××

食品安全国家标准

食品添加剂  高岭土

(征求意见稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家标准

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

食品安全国家标准

食品添加剂 高岭土

  - 范围

本标准适用于以高岭土矿为原料，经破碎、水洗、干燥后制得的食品添加剂高岭土。

  - 技术要求

- 2.1  感官要求：应符合表1 的规定。

表1    感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色到黄白色或灰色 | 取适量试样置于50mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

- 2.2  理化指标：应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 碳酸盐 | 通过试验 | 附录A中A.4 |
| 铁 | 通过试验 | 附录A中A.5 |
| 硫化物 | 通过试验 | 附录A中A.6 |
| 酸溶物，w/% ≤ | 2.0 | 附录A中A.7 |
| 灼烧减量，w/% ≤ | 15.0 | 附录A中A.8 |
| 无机砷（As）/（mg/kg） ≤ | 3 | 附录A中A.9 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） ≤ | 10 | 附录A中A.10 |

附  录  A

检验方法

  - 警示

本标准的检验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时应采取适当的安全和防护措施。

  - 一般规定

本标准所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 603之规定制备。所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 试剂和材料

      - 硫酸。

      - 氨水溶液：2+3。

    - 鉴别方法

称取1.0 g试样置于蒸发皿中，加入10 mL水，缓慢加入5 mL硫酸，混匀。置于电炉上蒸至近干，继续加热至冒三氧化硫的白色浓烟，取下。冷却后小心加入20 mL水，煮沸几分钟后用定性滤纸过滤。灰色的二氧化硅残留在漏斗中，在滤液中加入氨水溶液，应有凝胶状的白色氢氧化铝沉淀生成，此沉淀不溶于过量的氨水溶液。

  - 碳酸盐的测定

    - 试剂和材料

- 硫酸。

    - 分析步骤

- 称取1.0 g试样，置于50mL烧杯中。加入10 mL水，混匀。边冷却边缓慢加入5 mL硫酸。在加酸过程中，没有气泡产生，即为通过试验。

  - 铁的测定

    - 试剂和材料

水杨酸钠。

    - 分析步骤

- 称取2.0 g 试样，置于研钵内，加入10 mL水研磨均匀，加入0.5 g水杨酸钠，颜色不深于亮浅红色时，即为通过试验。

  - 硫化物的测定

    - 试剂和材料

      - 盐酸溶液：1+3。

      - 乙酸铅溶液：95 g/L。将9.5 g乙酸铅[Pb（CH3COO）2•3H2O）]溶解于新煮过的水中，稀释至100 mL。

    - 分析步骤

- 称取1.0 g试样，置于250 mL锥形瓶中，加入25 mL水，15 mL盐酸溶液，立即用乙酸铅溶液润湿的滤纸盖在瓶口，加热至沸，并煮沸几分钟。滤纸无褐色产生，即为通过试验。

  - 酸溶物的测定

    - 试剂和材料

- 盐酸溶液：1+3。

    - 仪器和设备

电热恒温干燥箱：温度能控制为105 ℃±2 ℃。

    - 分析步骤

称取约1 g试样，精确至0.000 2 g。置于烧杯中，加入20 mL盐酸溶液，搅拌，放置15 min后过滤并洗涤。滤液收集于50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。移取25 mL滤液于预先于105 ℃±2 ℃干燥至质量恒定的蒸发皿中，蒸发至干，将蒸发皿置于105 ℃±2 ℃的电热恒温干燥箱中干燥至质量恒定。

    - 结果计算

酸溶物的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=m1×50m×25×100%........................（A.1）

式中：

m1——干燥后残余物的质量，单位为克（g）；

50——容量瓶的容积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）；

25——移取试验溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2％。

  - 灼烧减量的测定

    - 仪器和设备

高温炉：温度能控制为575 ℃±25 ℃。

    - 分析步骤

称取约2 g试样，精确至0.000 2 g。置于预先于575 ℃±25 ℃灼烧至质量恒定的瓷坩埚中，于575 ℃±25 ℃的高温炉中灼烧至质量恒定。

    - 结果计算

灼烧减量的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w2=m−m1m×100 %........................（A.2）

式中：

m1——灼烧后残余物的质量，单位为克（g）；

m——试样质量，单位为克（g）。

- 实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3％。

  - 无机砷（As）的测定

- 称取约10 g试样，精确至0.01 g。置于250 mL烧瓶中，加入50 mL盐酸溶液（1+23）。接上回流冷凝器，于蒸汽浴中加热30 min，冷却。将上清液过滤至100 mL容量瓶中，在烧瓶中保留尽可能多的不溶物，用30 mL热水分三次洗涤残渣和烧瓶，每次滤液收集至容量瓶中，最后用15 mL热水洗涤滤纸。将滤液冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液为试验溶液A，用于无机砷（As）和铅（Pb）的测定。

- 移取一定量试验溶液A，按GB/T 5009.76或GB/T 5009.11规定的方法进行测定。

  - 铅（Pb）的测定

移取一定量的试验溶液A（A.9），按GB 5009.12规定的方法进行测定。