《食品安全国家标准 高岭土》（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

1、主要起草单位、协作单位及主要起草人

主要起草单位有：中海油天津化工研究设计院、中国高岭土有限公司。

起草人有：李霞、陈丽昆。

主要负责标准的国内外相关标准、技术资料的查阅及研究。参加标准制定各阶段召开的工作会议，负责制定标准各阶段相关文件起草编写工作（包装标准草案、编制说明及上报材料等），承担标准制定过程中质量数据、试验数据的累积和试验工作。

2、、简要起草过程

中海油天津化工研究设计院接到制定《食品安全国家标准 食品添加剂 高岭土》的任务后，首先向生产厂家和用户发函进行调查，征集对制定标准的建议和起草单位。随后查阅了国内外有关标准及技术资料，结合生产厂家和用户回函对制定标准提出的建议和要求，编写出了文献小结，提出标准制定的设想。

2012年11月在天津召开了制定《食品安全国家标准 食品添加剂 高岭土》的工作方案会，初步确定了指标项目和试验方法，并制定了工作方案和工作进度。

2013年5月由负责起草单位提出了标准征求意见稿（草案）、编制说明，寄给相关单位征求意见。按照回函意见编写意见汇总表。

二、标准的重要内容及主要修改情况

- 1、主要技术内容

表1    感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色到黄白色或灰色 | 取适量试样置于50mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

表2    理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 碳酸盐 | 通过检验 | 附录A中A.4 |
| 铁 | 通过检验 | 附录A中A.5 |
| 硫化物 | 通过检验 | 附录A中A.6 |
| 酸溶物，w/% ≤ | 2.0 | 附录A中A.7 |
| 灼烧减量，w/% ≤ | 15.0 | 附录A中A.8 |
| 砷（As）/（mg/kg） ≤ | 3 | GB/T 5009.76 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） ≤ | 10 | GB 5009.12 |

2、主要制定情况

2.1感官要求的检验方法

取适量试样置于50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态。

2.2鉴别试验

FCC 7中高岭土的鉴别为：将1g样品10mL水和5mL硫酸置于蒸发皿中混匀，蒸发除去水，继续加热至三氧化硫的白色浓烟放出为止，冷却后缓慢加入20mL水，煮沸几分钟后过滤。残渣为灰色的二氧化硅。将6N氨水溶液加入滤液，有白色胶状氢氧化铝生成，此沉淀应不溶于氨水溶液。本标准的制定鉴别试验的方法同FCC7。

2.3碳酸盐的测定

FCC 7中碳酸盐的检验方法为：样品加水后，加入硫酸溶液，应不产生气泡则为通过实验。本标准碳酸盐的检测方法同FCC7。

2.4铁的测定

FCC 7中铁的检验方法为：在研钵中用10mL水研磨2g样品，加入500mg水杨酸钠，所产生的色泽不应深于亮浅红色为通过试验。本标准铁的检测方法同FCC7。

2.5硫化物的测定

FCC 7中硫化物的检验方法为：将1g样品加入盛有25mL水的250mL锥形瓶中，加入15mL稀盐酸溶液，立即用醋酸铅溶液润湿过的滤纸盖上，加热至沸，并保持沸腾几分钟。滤纸应不显示无褐色为通过试验。本标准硫化物的检测方法同FCC7。

2.6酸溶物的测定

FCC 7中酸溶物含量的测定采用重量法，本标准的制定酸溶物含量的测定也采用重量法。

2.7灼烧减量的测定

FCC 7灼烧减量采用重量法。本标准的灼烧减量的测定也采用重量法。

2.8砷的测定

FCC 7中采用二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法，日本食品添加物公订书中砷含量的测定采用砷斑法。本标准的制定砷含量的测定采用GB/T5009.76 食品添加剂中砷的测定。

2.9铅含量的测定

FCC 7中铅含量的测定可采用双硫腙法、火焰原子吸收、石墨炉原子吸收及吡咯烷二硫代氨基甲酸铵（APDC）萃取法中任意方法。本标准的制定铅含量的测定采用GB 5009.12 食品中铅的测定。

三、国内国际相关标准情况

目前查阅到的国外先进标准有：美国《食品化学品法典（第七版）》（FCC 7)《高岭土》（英文版）、日本食品添加物公订书（2009年）（第八版）（英文版）《高岭土》。国内尚未有食品添加剂高岭土的标准。

国外标准指标对比见附表1；国外标准方法对比见表2。

本标准的制定参考FCC 7。

四、其他需要在网上公开说明的事项

暂无。

附表1、指标对比

|  | FCC 7 | 日本食品添加物公定书Ⅷ | 本标准制定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐 | 通过试验 | — | 通过试验 |
| 铁 | 通过试验 | — | 通过试验 |
| 硫化物 | 通过试验 | — | 通过试验 |
| 砷（As）/（mg/kg） ≤ | 3 | 4.0（以As2O3计） | 3（无机砷） |
| 铅（Pb）/（mg/kg） ≤ | 10 | — | 10 |
| 酸溶物w/% ≤ | 2.0 | 2.0（硫酸溶物） | 2.0 |
| 灼烧减量， w/% ≤ | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| pH（100g/L） | — | 6.0-8.0 | — |
| 水溶物 | — | 0.3 | — |
| 重金属 | — | 10 | — |
| 杂质 | — | 通过试验 | — |

附表2、方法对比

|  | FCC 7 | 日本食品添加物公定书Ⅷ | 本标准制定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐 | 酸溶应无气泡 | — | 酸溶应无气泡 |
| 铁 | 水杨酸钠检验 | — | 水杨酸钠检验 |
| 硫化物 | 醋酸铅检验 | — | 醋酸铅检验 |
| 砷（As） | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 目视比色法 | GB/T 5009.76二乙氨基二硫代甲酸银比色法、砷斑法 GB/T 5009.11中氢化物原子荧光光度法、银盐法 |
| 铅（Pb） | 双硫腙法、火焰原子吸收、石墨炉原子吸收及吡咯烷二硫代氨基甲酸铵（APDC）萃取法 | — | GB 5009.12石墨炉原子吸收光谱法、氢化物原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、二硫腙比色法、单扫描极谱法 |
| 酸溶物w/% | 重量法 | 重量法 | 重量法 |
| 灼烧减量， w/% | 重量法 | 重量法 | 重量法 |
| pH（100g/L） | — | 酸度计 | — |
| 水溶物 | — | 重量法 | — |
| 重金属 | — | 目视比浊法 | — |
| 杂质 | — | 试样加水搅拌，倾倒液体，底部残余物用玻棒压应无砂石声 | — |