食品安全国家标准

食品添加剂  镍

（征求意见稿）

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂 镍

  - 范围

本标准适用于食品添加剂镍。食品添加剂镍分为海绵镍和负载型镍，海绵镍是以镍、铝合金粉为主要原料，经混合、研磨、活化、洗涤制得；负载型镍是以二氧化硅等为载体，以镍盐为活性中心，经洗涤、干燥、活化、成型制得。

  - 化学名称、分子式和相对分子质量

- 2.1  化学名称

镍

- 2.2  分子式

Ni

- 2.3  相对分子质量

58.69（按2011年国际相对原子质量）

  - 分类

食品添加剂镍根据用途的不同分为两类：海绵镍，多用于胺和多元醇的催化加氢；负载型镍，多用于食用油的催化加氢。

  - 技术要求

- 4.1  感官要求：应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 海绵镍 | 负载型镍 |
| 色泽 | 灰黑色、黑色 | 黑色 |
| 状态 | 无定型颗粒 | 扁圆形颗粒 |
| 检验方法 | 取适量试样置于已有25 mL水的50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态 | 取适量试样置于50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态 |

- 4.2  理化指标：应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 海绵镍 | 负载型镍 |  |
| 镍（Ni）含量（以干基计），w/% ≥ | 83.0 | —— | 附录A中A.4.1 |
| 镍（Ni）含量，w/% | —— | 10.0～30.0 | 附录A中A.4.2 |

附  录  A

检验方法

  - 警示

本标准的检验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时应采取适当的安全和防护措施。

  - 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。试验中所用制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 603之规定制备。所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 试剂和材料

- A,3.1.1  盐酸。

- A.3.1.2  溴水。

- A.3.1.3  氨水。

A.3.1.4  丁二酮肟乙醇溶液：10 g/L，称取1 g丁二酮肟，溶解于100 mL的95%乙醇中。

    - 鉴别方法

- A.3.2.1  海绵镍

称取约0.1 g试样溶于约2 mL盐酸中，用水稀释至20 mL。取5 mL试液于比色管中，加几滴溴水，用氨水调至微碱性，加入2 mL～3 mL的丁二酮肟乙醇溶液，产生强烈的红色，并有沉淀产生。

- A.3.2.2  负载型镍

取5 mL试样溶液（A.4.2.4.1）置于试管中，加几滴溴水，用氨水调至微碱性，加入2 mL~3 mL的丁二酮肟乙醇溶液，产生强烈的红色，并有沉淀产生。

  - 镍（Ni）含量的测定

    - 方法一——适用于海绵镍

- A.4.1.1  方法提要

试样加酸溶解，在氨性介质中，镍与丁二酮肟乙醇溶液生成红色丁二酮肟镍的沉淀，然后洗净沉淀烘干称重。

- A.4.1.2  试剂和材料

- A.4.1.2.1  无水乙醇。

- A.4.1.2.2  酒石酸。

- A.4.1.2.3  氨水。

- A.4.1.2.4  氮气。

- A.4.1.2.5  盐酸溶液：1＋1。

A.4.1.2.6  丁二酮肟乙醇溶液：10 g/L，称取1 g丁二酮肟，溶解于100 mL的95 %乙醇中。

A.4.1.2.7  硝酸银溶液：17 g/L。

A.4.1.3  仪器和设备

A.4.1.3.1  电热恒温水浴。

A.4.1.3.2  玻璃砂坩埚：滤板孔径5 μm～15 μm。

A.4.1.3.3  电热恒温干燥箱：温度能控制在120 ℃±2 ℃。

- A.4.1.4  分析步骤

A.4.1.4.1  干燥试样的制备

称取约5 g湿试样，置于20 mL烧杯中，加10 mL无水乙醇，摇动烧杯，静置，待乙醇澄清后倾去，重复以上步骤5次。将试样转移至预先于100 ℃～105 ℃的电热恒温干燥箱中干燥至质量恒定的30 mL的圆底烧瓶中，在约60 ℃电热恒温水浴上真空加热干燥5 h，用氮气将烧瓶恢复到常压并冷却至室温，称量烧瓶和干燥试样的质量。

警示：海绵镍干燥时易自燃，处理时应小心谨慎。

A.4.1.4.2  试样溶液的制备

在200 mL烧杯中加入30 mL水，加入上述干燥试样，用50 mL的盐酸溶液冲洗烧瓶，洗液并入烧杯，缓慢加热烧杯使试样溶解，然后冷却至室温，用中速滤纸过滤溶液至250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，得到试样溶液。

A.4.1.4.3  测定

移取5 mL试样溶液置200 mL烧杯中，加2 g酒石酸和100 mL水，加热到约80 ℃，加30 mL的丁二酮肟乙醇溶液，加氨水至溶液呈微碱性，将此混合物置于蒸气浴上加热20 min，用预先于120 ℃±2 ℃的电热恒温干燥箱中干燥至质量恒定的玻璃砂坩埚过滤，用热水洗涤至滤液中不含氯离子（用硝酸银溶液检验），将玻璃砂坩埚置于120 ℃±2 ℃电热恒温干燥箱中干燥至质量恒定。

- A.4.1.5  结果计算

海绵镍（Ni）含量的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w=m3−m2×250×0.2032m1−m0×5×100%	(A.1)

式中：

m3——玻璃砂坩埚和沉淀物质量，单位为克（g）；

m2——玻璃砂坩埚的质量，单位为克（g）；

250——试样溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

0.2032——丁二酮肟镍换算成镍的系数；

m1——烧瓶和干燥试样的质量，单位为克（g）；

m0——烧瓶的质量，单位为克（g）；

5 ——分取试样溶液的体积，单位为毫升（mL）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3 %。

    - 方法二——适用于负载型镍

A.4.2.1  方法提要

试样经灰化后加酸溶解，在氨性介质中，镍与丁二酮肟乙醇溶液生成红色丁二酮肟镍的沉淀，然后洗净沉淀烘干称重。

A.4.2.2  试剂和材料

- A.4.2.2.1  酒石酸。

- A.4.2.2.2  氨水。

- A.4.2.2.3  盐酸。

- A.4.2.2.4  丁二酮肟乙醇溶液：10 g/L，称取1 g丁二酮肟，溶解于100 mL的95 %乙醇中。

A.4.2.2.5  硝酸银溶液：17 g/L。

A.4.2.3  仪器和设备

A.4.2.3.1  电热恒温水浴。

A.4.2.3.2  玻璃砂坩埚：滤板孔径5 μm～15 μm。

A.4.2.3.3  高温炉：温度能控制为650 ℃±20 ℃。

A.4.2.3.4  电热恒温干燥箱：温度能控制为120 ℃±2 ℃。

- A.4.2.4  分析步骤

A.4.2.4.1  试样溶液的制备

在100 mL瓷坩埚中放入一半无灰滤纸的纸浆。称取约2 g试样，精确至0.000 2 g，放于纸浆上部。置于电炉上缓慢升温，使硬脂酸酯缓慢地融入纸浆，使有机物质缓慢燃烧、炭化，再将瓷坩埚放入高温炉中，在650 ℃±20 ℃下继续加热2 h，至炭烧完全，冷却，加20 mL盐酸，全部移入200 mL烧杯中，在蒸汽浴上小心蒸发至干，冷却，加20 mL盐酸，温热助溶（试样中含有硅不能完全溶解），移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度摇匀。

A.4.2.4.2  测定

用中速滤纸干过滤，移取50 mL滤液置于500 mL烧杯中，用水稀释至250 mL，按照上述海绵镍的分析步骤A.4.1.4.3从“加2 g酒石酸和100 mL水……”开始进行操作。

A.4.2.5  结果计算

负载型镍（Ni）含量的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w=m1−m0×500×0.2032m×50×100%	(A.2)

式中：

m1——玻璃砂坩埚和沉淀物的质量，单位为克（g）；

m0——玻璃砂坩埚的质量，单位为克（g）；

500——试样溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

0.2032 ——丁二酮肟镍换算成镍的系数；

m ——试样的质量，单位为克（g）；

50 ——分取试样溶液的体积，单位为毫升（mL）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3 %。