《食品安全国家标准 食品添加剂 镍》（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

1  任务来源与项目编号

根据原卫生部办公厅关于印发2012年食品安全国家标准项目计划的通知卫办监督函〔2012〕512号，中海油天津化工研究设计院将于2012～2013年完成食品安全国家标准 食品添加剂镍的标准制定工作，项目编号spaq-2012-19。

2  标准主要起草单位、协作单位

本标准由中海油天津化工研究设计院、正大能源材料（大连）有限公司共同起草。

3  主要起草人及其所承担的工作

本标准主要起草人：杨裴、。

主要承担的工作：参加标准制定各阶段召开的工作会议，负责制定标准各阶段相关文件起草编写工作（包装标准草案、编制说明及上报材料等），承担标准制定过程中质量数据、试验数据的累积和试验工作。

4  简要起草过程

中海油天津化工研究设计院接到制标任务后，查阅了国内外标准及相关技术资料，并向生产、使用单位发函，进行调查并广泛征求对制定标准的意见，在此基础上提出了文献小结。

2012年11月底在天津召开了制定标准的工作方案会，由于国内作为食品添加剂镍的生产企业较少，镍在食品添加剂中主要作为催化剂使用，国内镍催化剂的生产企业较多，但作为食品添加剂镍的生产企业寥寥无几，国内的大型油脂加工企业所采用的食品添加剂镍几乎全部为进口产品，目前国内有少数生产企业已经能够生产出相关的食品添加剂镍产品，由于国内没有相关的标准出台，影响了他们的产品推广进程，我们与该生产厂家进行了电话沟通，2013年初我们相继与生产企业和相关用户进行了面对面的沟通，就各自的生产工艺、产品质量和用户应用情况进行了介绍。对国内外标准、国内外企业技术性资料、指标和试验方法进行了认真仔细的讨论，并就用途、指标项目和指标参数、分析方法等内容进行了深入、细致的讨论，初步确定了指标项目和试验方法，并制定了工作进度、提出了工作方案。确定生产厂家提供了质量月报。中海油天津化工研究设计院提供各项指标的试验方法，由负责起草单位提出标准草案征求意见稿（草案）和编制说明。

二、标准的重要内容及主要修改情况

1  指标项目的确定

美国《食品化学品法典 （第七版）》（FCC 7）《镍》标准设色泽、状态，镍的鉴别试验及镍四项检测指标；本次制定食品安全国家标准将根据国内生产和使用的具体情况，结合FCC 7制定本标准。

2  指标参数的确定

镍作为催化剂使用分为两个类别：海绵镍、负载型镍。指标参数将根据不同的类别进行设定。本次制定国家标准确定的指标见附表1。

  - 感观

FCC 7标准只对镍金属的感观进行了描述，为带有金属光泽的、白色、坚硬的带有磁性的金属固体。而对海绵镍、负载型镍的感观没有描述。本次制定标准根据国内生产企业的产品具体情况将感观定为：海绵镍为黑色、灰黑色无定型颗粒，负载型镍为黑色、圆形颗粒。

  - 鉴别试验

FCC 7标准设置了海绵镍、负载型镍的鉴别试验，本次制定标准也将设定此鉴别试验，方法采用FCC 7方法。

  - 镍含量

镍作为催化剂使用其含量将直接影响催化效果，FCC 7规定海绵镍的含量不低于83%，负载型镍的含量在10%～30%之间，我们从相关生产企业和用户提供的材料中显示，John Matthey Catalysts 的PRICAT产品用于食用油加氢催化，其镍的主含量为21.0%～24.0%，BASF的同类产品中一个产品的分析指标，镍含量为20.9%，所以上述指标均在FCC 7的范围之内，本次制定标准将采用FCC 7的指标。

3  试验方法的确定

分析方法对比表见附表2。

3.1  感观检验

本次制定标准外观采用目视法判别，由于海绵镍在空气中十分容易自燃，所以平时会保存在液体下面，判别外观需将液体放在适量的水下面观察，负载型镍采用取适量试样置于50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽及组织状态。

3.2  鉴别试验

FCC 7标准规定镍的鉴别，海绵镍的主含量大部分是镍，所以鉴别试验直接采用试样经酸溶解后，在氧化剂的作用下，镍盐的氨性溶液与丁二酮肟反应生成玫瑰红色的沉淀。此反应是最灵敏且效果较好的试验。负载型镍是将镍负载于各种载体上，载体包括二氧化硅、氧化铝、硅藻土等，所以鉴别试验需采用对试样进行灰化处理后的试验溶液进行，即采用负载型镍主含量测定时制备的试验溶液进行鉴别试验。本次制定标准将采用此方法进行鉴别试验。

  - 镍含量的测定

FCC 7镍含量的测定采用丁二酮肟重量法，即试样溶解后，在氨性介质中，镍与丁二酮肟乙醇溶液生成红色丁二酮肟镍的沉淀，然后洗净沉淀烘干称重。因为海绵镍在空气中容易自燃，所以需保存在液体下面，在测定主含量时需要先制备干燥的试样，然后经酸溶解后再与丁二酮肟乙醇溶液反应。负载型镍由于含有大量载体，所以需要先灰化试样，去除载体后，再经酸溶解后测定，后续测定方法与海绵镍测定方法相同。本次制定标准将采用FCC 7的方法。

三、国内国际相关标准情况

在GB 2760—2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的附录C食品工业用加工助剂使用名单中的表C.2需要规定功能和使用范围的加工助剂名单（不含酶制剂），第50项，作为发酵工艺、油脂加工工艺、糖醇加工工艺中的催化剂使用。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。

附表1：指标项目对比表

食品添加剂 镍 感官要求对比表

| 项 目 | FCC 7 |  | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海绵镍 | 负载型镍 | 海绵镍 | 负载型镍 |
| 色泽 | 未描述 | 未描述 | 黑色、灰黑色 | 黑色 |
| 状态 | 未描述 |  | 无定型颗粒 | 圆形颗粒 |

食品添加剂  镍 理化指标对比表

| 项 目 |  | FCC 7 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镍（Ni）含量 w/% | 海绵镍 | 83.0 | 83.0 |
|  | 负载型镍 | 10.0～30.0 | 10.0～30.0 |

附表2：

食品添加剂  镍  分析方法对比表

| 项 目 | FCC 7 方法 | 本标准 |
| --- | --- | --- |
| 镍含量的测定 | 丁二酮肟重量法 | 丁二酮肟重量法 |