《食品安全国家标准 食品添加剂 钯》（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

1  任务来源与项目编号

根据原卫生部办公厅关于印发“2012年食品安全国家标准项目计划的通知”[卫办监督函〔2012〕512号]的有关要求，中海油天津化工研究设计院将于2012～2013年完成《食品安全国家标准 食品添加剂 钯》的制定工作。

2  标准主要起草单位

本标准由中海油天津化工研究设计院负责起草。

3  主要起草人

本标准主要起草人：郭永欣、杨裴、范国强。

4  简要起草过程

中海油天津化工研究设计院接到制标任务后，查阅了国内外标准及相关技术资料，并向生产、使用单位发函，进行调查并广泛征求对制定标准的意见，在此基础上提出了文献小结。

2012年11月28日～12月1日，在天津市召开了制定食品添加剂钯国家标准工作方案会，因前期调研过程中国内并没有生产和使用食品添加剂钯的厂家和用户，因此会上没有收集到相关的技术资料，从参会的食品标委会代表处也没有获得相关的产品信息。

会后起草小组再一次对相关企业进行咨询，并广泛搜集有关文献和产品资料。在此基础上编制了《食品安全国家标准 食品添加剂 钯》征求意见稿及编制说明，征求相关企业和用户意见。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本次制标根据国内实际调查情况、查阅到的文献资料及征求意见阶段收到的修改意见确定的主要内容如下：

1  理化指标

- 理化指标表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 钯（Pd）含量（以干基计），w/% | 0.5～1.0 |

2  试验方法

（1）鉴别试验：取5 mL制备好的样品溶液置于试管中，加2~3 mL的1%丁二酮肟乙醇溶液，可产生黄色结晶性沉淀，该沉淀不溶于1N稀盐酸。

（2）钯（Pd）含量（以干基计）的测定：本标准在样品前处理方法上参考了钯炭国标中的方法，删除了还原步骤：称取5.0 g经105℃±2℃烘干至质量恒定的钯炭（精确到0.001 g），放入到瓷坩埚中于600℃±20℃将钯炭灰化至质量恒定。残渣用王水溶解，在水浴上蒸发浓缩至干，加入盐酸赶硝酸3次，然后用稀盐酸溶解，过滤除去不溶物，稀释到100 mL。然后参考SH/T 0684-1999《分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法（原子吸收光谱法）》的方法测定钯含量：取上述样品溶液1 mL置于100 mL容量瓶中，加入1 mL氯化镧溶液（此溶液在原子吸收中用作电离抑制剂），用5%（V/V）盐酸溶液稀释至刻度，摇匀。以火焰原子吸收法，在波长247.6 nm处测定吸光度，通过工作曲线法进行定量。

三、国内国际相关标准情况

目前未收集到国内外关于食品添加剂钯的产品标准。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。